## Допускаемые напряжения для углеродистых сталей обыкновенного качества в горячекатаном состоянии

| Марка стали по ГОСТ 380 | Допускаемые напряжения, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При растяжении [σр] |  |  | При изгибе [σиз] |  |  | При кручении [τкр] |  |  | При срезе [τср] |  |  |  | При смятии [σсм] |  |
|  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |  | I | II | III | I | II |
| Ст 2 | 115 | 80 | 60 | 140 | 100 | 80 | 85 | 65 | 50 |  | 70 | 50 | 40 | 175 | 120 |
| Ст 3 | 125 | 90 | 70 | 150 | 110 | 85 | 95 | 65 | 50 |  | 75 | 50 | 40 | 190 | 135 |
| Ст 4 | 140 | 95 | 75 | 170 | 120 | 95 | 105 | 75 | 60 |  | 85 | 65 | 50 | 210 | 145 |
| Ст 5 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 90 | 70 |  | 100 | 65 | 55 | 250 | 175 |
| Ст 6 | 195 | 140 | 110 | 230 | 170 | 135 | 145 | 105 | 80 |  | 115 | 85 | 65 | 290 | 210 |

| Механические свойства и допустимые напряжения углеродистых качественных конструкционных сталей Примечание. Условные обозначения термической обработки: О — отжиг; Н — нормализация; У — улучшение; Ц — цементация; ТВЧ — закалка с нагревом т.в.ч.; В — закалка с охлаждением в воде; М — закалка с охлаждением в масле; НВ — твердость по Бринеллю. Число после М, В, Н или ТВЧ — среднее значение твердости по HRC. *) Римскими цифрами обозначен вид нагрузки: I — статическая; II — переменная, действующая от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая), III — знакопеременная (симметричная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка стали ГОСТ 1050 | Термо- обработка | Предел прочности при растяжении σв | Предел текучести σт | Предел выносливости при |  |  | Допускаемые напряжения *, МПа, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | растяжении σ[−1р] | изгибе σ−1 | кручении τ−1 | растяжении [σ р] |  |  | изгибе [σиз] |  |  | кручении [τкр] |  |  | срезе [τср] |  |  | смятии [σсм] |  |
|  |  | кгс/мм2 |  |  |  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II |
| 8 | Н | 33 | 20 | 12 | 15 | 9 | 110 | 80 | 60 | 130 | 95 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 45 | 35 | 165 | 120 |
| 10 | Н | 34 | 21 | 12,5 | 15,5 | 9,5 | 110 | 80 | 60 | 145 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 65 | 45 | 35 | 165 | 120 |
|  | Ц-В59 | 40 | 25 | 14,5 | 18 | 11 | 130 | 90 | 70 | 155 | 115 | 90 | 100 | 65 | 55 | 70 | 50 | 40 | 195 | 135 |
| 15 | Н | 38 | 23 | 13,5 | 17 | 10 | 125 | 85 | 65 | 150 | 110 | 85 | 95 | 65 | 50 | 75 | 50 | 40 | 185 | 125 |
|  | Ц-В59 | 45 | 25 | 16 | 20 | 12 | 145 | 50 | 80 | 175 | 125 | 100 | 110 | 80 | 60 | 85 | 60 | 45 | 210 | 75 |
| 20 | Н | 42 | 25 | 15 | 19 | 11,5 | 140 | 115 | 95 | 170 | 120 | 95 | 105 | 70 | 55 | 85 | 60 | 45 | 210 | 175 |
|  | Ц-В59 | 50 | 30 | 18 | 22,5 | 13,5 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 75 | 55 | 100 | 60 | 45 | 240 | 175 |
| 25 | Н | 46 | 28 | 17 | 21 | 12,5 | 150 | 110 | 85 | 180 | 130 | 105 | 110 | 80 | 60 | 90 | 65 | 50 | 220 | 165 |
|  | Ц-В58 | 55 | 35 | 20 | 25 | 15 | 180 | 130 | 100 | 210 | 160 | 125 | 135 | 95 | 75 | 110 | 80 | 60 | 270 | 195 |
| 30 | Н | 50 | 30 | 18 | 22,5 | 13,5 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 90 | 70 | 100 | 65 | 55 | 240 | 175 |
|  | У | 60 | 35 | 21,5 | 27 | 16 | 200 | 140 | 105 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 120 | 85 | 65 | 300 | 210 |

| 35 | Н | 54 | 32 | 19 | 24 | 14,5 | 180 | 125 | 95 | 210 | 155 | 120 | 135 | 90 | 70 | 110 | 75 | 55 | 270 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У | 65 | 38 | 23 | 29 | 17,5 | 210 | 150 | 115 | 260 | 185 | 145 | 160 | 110 | 85 | 130 | 90 | 70 | 520 | 220 |
|  | В35 | 100 | 65 | 36 | 45 | 27 | 330 | 230 | 180 | 400 | 290 | 220 | 250 | 165 | 135 | 200 | 140 | 110 | 500 | 350 |
| 40 | Н | 58 | 34 | 21 | 26 | 15,5 | 190 | 130 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 80 | 60 | 280 | 200 |
|  | У | 70 | 40 | 25 | 31,5 | 19 | 230 | 160 | 125 | 270 | 200 | 155 | 170 | 120 | 95 | 140 | 100 | 80 | 340 | 240 |
|  | В35 | 100 | 65 | 36 | 45 | 27 | 340 | 230 | 180 | 400 | 290 | 2200 | 250 | 175 | 135 | 200 | 140 | 110 | 500 | 350 |
| 45 | Н | 61 | 36 | 22 | 27,5 | 16,5 | 200 | 140 | 110 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 125 | 85 | 65 | 300 | 210 |
|  | У | 75 | 45 | 27 | 34 | 20,5 | 240 | 170 | 135 | 290 | 215 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 |
|  | М35 | 90 | 65 | 32,5 | 40,5 | 24,5 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 165 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 |
|  | В42 | 90-120 | 70 | 32,5 | 40,5 | 24,5 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 160 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 |
|  | В48 | 120 | 95 | 43 | 54 | 32,5 | 400 | 280 | 210 | 480 | 340 | 270 | 300 | 210 | 160 | 240 | 170 | 130 | 600 | 420 |
|  | ТВЧ56 | 75 | 45 | 27 | 34 | 20,5 | 240 | 170 | 135 | 290 | 210 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 |
| 50 | Н | 64 | 38 | 23 | 29 | 17,5 | 210 | 140 | 115 | 250 | 185 | 145 | 160 | 110 | 85 | 125 | 85 | 65 | 310 | 220 |
|  | У | 90 | 70 | 32,5 | 40,5 | 24,5 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 180 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 |
| 20Г | Н | 46 | 28 | 16,6 | 20,5 | 12,5 | 150 | 100 | 80 | 180 | 130 | 100 | 110 | 80 | 60 | 90 | 65 | 50 | 220 | 160 |
|  | В | 57 | 42 | 20,5 | 25,5 | 15 | 195 | 130 | 100 | 230 | 165 | 125 | 145 | 100 | 75 | 115 | 80 | 60 | 290 | 190 |
| 30Г | Н | 55 | 32 | 20 | 25 | 15 | 180 | 130 | 100 | 210 | 160 | 125 | 135 | 95 | 75 | 110 | 80 | 60 | 270 | 190 |
|  | В | 68 | 56 | 24,5 | 30,5 | 18 | 230 | 160 | 120 | 270 | 195 | 150 | 170 | 120 | 90 | 140 | 100 | 75 | 340 | 240 |
| 40Г | Н | 60 | 36 | 22 | 27 | 16 | 200 | 140 | 110 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 120 | 85 | 65 | 300 | 210 |
|  | В45 | 84 | 59 | 35 | 38 | 23 | 280 | 190 | 150 | 330 | 240 | 190 | 210 | 150 | 115 | 170 | 120 | 95 | 420 | 290 |
| 50Г | Н | 66 | 40 | 23,5 | 29,5 | 17,5 | 210 | 150 | 115 | 260 | 185 | 145 | 160 | 110 | 75 | 130 | 90 | 70 | 320 | 220 |
|  | В | 82 | 56 | 30 | 37 | 22 | 270 | 190 | 150 | 330 | 250 | 185 | 250 | 155 | 110 | 165 | 105 | 75 | 410 | 290 |
| 65Г | Н | 75 | 44 | 27 | 34 | 20 | 240 | 175 | 135 | 290 | 210 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 |
|  | У | 90 | 70 | 32,5 | 40,5 | 24,5 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 160 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 |
|  | М45 | 150 | 125 | 53 | 67 | 40 | 500 | 350 | 260 | 600 | 430 | 330 | 380 | 260 | 200 | 300 | 210 | 160 | 760 | 520 |

Механические свойства и допускаемые напряжения легированных конструкционных сталей

| Марка стали | ГОСТ | Термо- обработка | Предел прочности при растяжении σв | Предел текучести σт | Предел выносливости при |  |  | Допускаемые напряжения *, МПа, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | растяжении σ[−1р] | изгибе σ−1 | кручении τ−1 | растяжении [σ р] |  |  | изгибе [σиз] |  |  | кручении [τкр] |  |  | срезе [τср] |  |  | смятии [σсм] |  |
|  |  |  | кгс/мм2 |  |  |  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II |
| 10Г2 | 4543 | Н | 43 | 25 | 17,5 | 22 | 12,5 | 140 | 110 | 90 | 170 | 135 | 110 | 105 | 75 | 60 | 85 | 65 | 50 | 210 | 165 |
| 09Г2С | 19282 | — | 50 | 35 | 19 | 24 | 14 | 170 | 120 | 95 | 200 | 150 | 120 | 125 | 90 | 70 | 100 | 70 | 55 | 250 | 180 |
| 10ХСНД | 19282 | — | 54 | 40 | 21,5 | 27 | 15,5 | 185 | 140 | 110 | 220 | 160 | 135 | 140 | 100 | 80 | 110 | 80 | 65 | 280 | 210 |
| 20Х | 4543 | Н | 60 | 30 | 21 | 26 | 15 | 190 | 135 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 85 | 60 | 280 | 200 |
|  |  | У | 70 | 50 | 28 | 35 | 20 | 240 | 175 | 140 | 290 | 220 | 175 | 180 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 |
|  |  | М59 | 85 | 63 | 34 | 42 | 24 | 290 | 210 | 170 | 350 | 145 | 210 | 220 | 155 | 120 | 175 | 125 | 95 | 430 | 320 |
| 40Х |  | Н | 63 | 33 | 25 | 31 | 18 | 200 | 155 | 125 | 240 | 190 | 155 | 150 | 115 | 90 | 120 | 95 | 75 | 300 | 230 |
|  |  | У | 80 | 65 | 32 | 40 | 23 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 150 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 |
|  |  | М39 | 110 | 90 | 44 | 55 | 32 | 380 | 280 | 220 | 450 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 230 | 165 | 130 | 560 | 420 |
|  |  | М48 | 130 | 110 | 52 | 65 | 38 | 440 | 330 | 260 | 530 | 410 | 320 | 330 | 240 | 190 | 270 | 195 | 150 | 670 | 490 |
| 45Х |  | Н | 65 | 35 | 26 | 32 | 18,5 | 210 | 160 | 130 | 250 | 195 | 160 | 155 | 115 | 90 | 125 | 95 | 75 | 310 | 240 |
|  |  | У | 95 | 75 | 38 | 47 | 27 | 320 | 240 | 190 | 380 | 290 | 230 | 240 | 175 | 135 | 190 | 135 | 105 | 480 | 360 |
|  |  | М48 | 140 | 120 | 56 | 70 | 40 | 480 | 350 | 280 | 570 | 430 | 350 | 360 | 260 | 200 | 290 | 200 | 160 | 720 | 520 |
| 50Х |  | Н | 65 | 35 | 26 | 32,5 | 18,5 | 210 | 160 | 130 | 250 | 200 | 160 | 160 | 120 | 90 | 125 | 90 | 70 | 310 | 240 |
|  |  | М48 | 150 | 130 | 60 | 75 | 43 | 500 | 370 | 300 | 600 | 460 | 370 | 370 | 270 | 210 | 300 | 220 | 170 | 750 | 550 |
| 35Г2 |  | Н | 63 | 37 | 25 | 31,5 | 18 | 200 | 155 | 125 | 240 | 190 | 160 | 150 | 115 | 90 | 120 | 95 | 75 | 330 | 230 |
|  |  | В, НВ249 | 80 | 65 | 32 | 40 | 23 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 |
| 40Г2 |  | Н | 67 | 39 | 27 | 33,5 | 19,5 | 220 | 170 | 135 | 260 | 210 | 170 | 165 | 120 | 95 | 130 | 95 | 75 | 330 | 250 |
|  |  | М, НВ331 | 112 | 95 | 54 | 66 | 38 | 380 | 310 | 270 | 460 | 380 | 330 | 290 | 230 | 190 | 230 | 190 | 150 | 580 | 460 |
| 45Г2 |  | Н | 70 | 41 | 28 | 35 | 20 | 230 | 175 | 140 | 270 | 210 | 175 | 175 | 125 | 100 | 140 | 100 | 80 | 340 | 260 |
|  |  | М, НВ295 | 85 | 70 | 34 | 42,5 | 24,5 | 290 | 210 | 170 | 350 | 145 | 210 | 220 | 155 | 120 | 175 | 125 | 95 | 440 | 330 |
| 33ХС |  | Н | 60 | 30 | 21 | 26 | 15 | 190 | 135 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 65 | 60 | 280 | 200 |
|  |  | М | 90 | 70 | 36 | 45 | 26 | 300 | 220 | 180 | 360 | 280 | 220 | 230 | 165 | 130 | 180 | 135 | 105 | 450 | 330 |
| 38ХС |  | У | 95 | 75 | 37 | 47 | 28 | 320 | 230 | 185 | 390 | 290 | 230 | 240 | 175 | 140 | 190 | 140 | 110 | 480 | 350 |
| 18ХГТ |  | Н | 70 | 43 | 28 | 35 | 20 | 230 | 175 | 140 | 270 | 210 | 175 | 170 | 125 | 100 | 140 | 100 | 80 | 340 | 260 |
|  |  | Ц-М59 | 100 | 80 | 40 | 50 | 29 | 330 | 250 | 200 | 400 | 310 | 250 | 250 | 185 | 145 | 200 | 145 | 115 | 490 | 380 |
| 30ХГТ |  | М43 | 125 | 105 | 50 | 62 | 36 | 430 | 310 | 250 | 510 | 390 | 310 | 320 | 230 | 180 | 260 | 185 | 140 | 640 | 460 |
|  |  | Ц-М59 | 110 | 80 | 44 | 55 | 32 | 370 | 270 | 220 | 440 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 |
| 20ХГНР |  | М40 | 130 | 120 | 52 | 65 | 37,5 | 450 | 330 | 260 | 540 | 410 | 320 | 340 | 230 | 170 | 270 | 180 | 135 | 680 | 500 |
|  |  | М50 | 145 | 140 | 58 | 72,5 | 42 | 500 | 360 | 290 | 600 | 450 | 360 | 380 | 270 | 210 | 300 | 215 | 170 | 750 | 540 |
| 40ХФА |  | М30 | 90 | 75 | 36 | 45 | 26 | 3200 | 230 | 180 | 380 | 280 | 220 | 240 | 170 | 130 | 190 | 135 | 105 | 480 | 340 |
|  |  | М50 | 160 | 130 | 64 | 80 | 48 | 550 | 410 | 320 | 660 | 500 | 400 | 410 | 310 | 240 | 330 | 240 | 195 | 820 | 610 |
| 30ХМ |  | М | 95 | 75 | 38 | 47,5 | 23 | 320 | 240 | 190 | 390 | 300 | 240 | 240 | 155 | 115 | 190 | 125 | 90 | 480 | 360 |
| 35ХМ |  | М, НВ270 | 100 | 85 | 40 | 50 | 29 | 340 | 250 | 200 | 410 | 310 | 250 | 260 | 185 | 145 | 200 | 130 | 95 | 520 | 380 |
|  |  | М50 | 160 | 140 | 64 | 80 | 48 | 550 | 410 | 320 | 660 | 500 | 400 | 420 | 310 | 240 | 330 | 250 | 200 | 820 | 610 |
| 40ХН |  | Н | 78 | 46 | 31 | 39 | 22,5 | 260 | 195 | 160 | 310 | 240 | 195 | 190 | 140 | 110 | 155 | 115 | 90 | 390 | 290 |
|  |  | М43 | 120 | 100 | 48 | 60 | 34,5 | 410 | 310 | 240 | 490 | 370 | 300 | 310 | 220 | 170 | 250 | 175 | 135 | 620 | 460 |
| 12ХН2 |  | М | 80 | 60 | 32 | 40 | 23 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 |
|  |  | Ц-М59 | 80 | 60 | 32 | 40 | 23 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 |
| 12ХН3А |  | У | 95 | 70 | 38 | 47 | 27 | 320 | 240 | 190 | 380 | 280 | 230 | 240 | 175 | 140 | 190 | 140 | 110 | 480 | 300 |
|  |  | ТВЧ59 | 100 | 85 | 40 | 50 | 30 | 340 | 260 | 200 | 410 | 310 | 250 | 250 | 190 | 150 | 200 | 150 | 120 | 510 | 380 |
| 20Х2Н4А |  | ТВЧ59 | 68 | 45 | 27 | 34 | 20 | 230 | 170 | 135 | 270 | 210 | 170 | 170 | 125 | 100 | 140 | 100 | 80 | 340 | 260 |
|  |  | Ц-М59 | 110 | 85 | 44 | 55 | 32 | 370 | 270 | 220 | 440 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 |
|  |  | М | 130 | 110 | 52 | 65 | 37,5 | 440 | 330 | 260 | 530 | 400 | 320 | 330 | 240 | 190 | 260 | 190 | 150 | 660 | 500 |
| 20ХГСА |  | М | 80 | 65 | 32 | 40 | 23 | 270 | 200 | 160 | 3300 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 410 | 300 |
| 30ХГС |  | О | 60 | 36 | 24 | 30 | 17 | 200 | 150 | 120 | 2400 | 185 | 150 | 150 | 110 | 85 | 120 | 90 | 70 | 300 | 220 |
| 30ХГСА |  | У | 110 | 85 | 44 | 55 | 32 | 370 | 270 | 220 | 4400 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 |
|  |  | М46 | 150 | 130 | 60 | 75 | 43 | 510 | 380 | 300 | 6200 | 470 | 380 | 390 | 270 | 210 | 310 | 220 | 170 | 760 | 570 |
| 38Х210 |  | М | 80 | 70 | 32 | 40 | 23 | 280 | 200 | 160 | 3300 | 250 | 200 | 200 | 150 | 115 | 170 | 120 | 95 | 410 | 300 |
|  |  | М | 90 | 75 | 36 | 45 | 26 | 310 | 240 | 190 | 3700 | 290 | 240 | 230 | 170 | 135 | 185 | 140 | 110 | 460 | 360 |
| 50ХФА | 14959 | М | 130 | 110 | 52 | 65 | 34 | 440 | 330 | 260 | 5400 | 400 | 320 | 340 | 220 | 170 | 260 | 180 | 135 | 660 | 500 |
|  |  | М46 | 150 | 130 | 60 | 75 | 36 | 520 | 380 | 300 | 6200 | 470 | 380 | 390 | 240 | 180 | 310 | 200 | 145 | 770 | 570 |
| 60С2 |  | М, НВ269 | 130 | 120 | 52 | 65 | 34 | 440 | 330 | 260 | 5400 | 400 | 320 | 340 | 220 | 170 | 260 | 180 | 135 | 670 | 500 |
| 60С2А |  | М, НВ269 | 160 | 140 | 64 | 80 | 46,5 | 550 | 400 | 320 | 6600 | 500 | 400 | 410 | 300 | 230 | 330 | 240 | 185 | 820 | 600 |
| ШХ15 | 801 | О | 60 | 38 | 24 | 30 | 18 | 200 | 150 | 120 | 2400 | 180 | 150 | 150 | 110 | 90 | 120 | 90 | 75 | 300 | 220 |
|  |  | М62 | 220 | 170 | 46 | 66 | 33 | 740 | 350 | 230 | 8900 | 480 | 330 | 550 | 250 | 165 | 440 | 200 | 130 | 1100 | 520 |